MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto:-  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  e  CONSTRUÇÃO DE REDE DE GALERIAS, EM  DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE POLONI

Local:-  Recapeamento da Rua São Paulo e Rua Rui Barbosa

Local:-  Galerias no prolongamento da  Rua Prudente de Morais

Inter. :- PREFEITURA  MUNICIPAL DE POLONI

1 – RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Os serviços de recuperação de pavimento asfáltico deverão ser executados com limpeza da área, imprimadura ligante, regularização (Binder) e camada de rolamento com C.B.U.Q – Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

  - – ETAPAS DE EXECUÇÃO:

- Placa de identificação de obra;

- Limpeza por varrição do pavimento existente;

- Execução de regularização “Binder”

- Execução de imprimação betuminosa ligante;

- Camada de rolamento com Concreto Asfáltico, Usinado a Quente (CAUQ).

- Placa de Obra

Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra no tamanho mínimo de 3,00m x 2,00m.

- Limpeza

Consistirá nos serviços de retirada de todo o material (solto ou não) sólido nocivo alheio ao pavimento existente através de varredura, até o ponto de conseguir-se uma superfície de aplicação do CBUQ totalmente livre de impurezas.  Deverão também nesta fase ser retirados todas as porções do pavimento a ser recuperado que estiverem soltas ou mesmo prestes a se soltar, sendo que este material deverá ser retirado do local a ser recapeado, destinando-se o mesmo à áreas que a municipalidade indicar, bem como da eliminação de toda a vegetação que porventura tenha surgido nas fissuras do pavimento a ser recuperado.

- Regularização

Depois de efetuada a limpeza, todo o local a ser recapeado deverá ser vistoriado, aonde forem encontrados imperfeições, estas deverão ser regularizados com concreto asfáltico usinado a quente (BINDER), para posterior processo de imprimação e aplicação do CBUQ.

- Recapeamento

Imprimatura Ligante: Depois de efetuada a limpeza e regularização, todo o local a ser recapeado deverá ser isolado do trânsito (e assim permanecerá até o final dos serviços) e recoberto por uma pintura de ligação, efetuada através de caminhão espargidor, com a aplicação de 1,00 Kg/m² de Emulsão Asfáltica Catiônica tipo RR-2C, devendo aguardar-se até o rompimento total da emulsão para que se possa proceder a aplicação do CBUQ.

Capa de Rolamento: Constará dos serviços de aplicação de CBUQ, conforme a necessidade do local que deverá ser produzido com material tipo CAP-20, sendo que a sua dosagem na massa asfáltica deverá ser determinada pelo método Marshall, aplicado na espessura mínima de 3 cm através de vibro-acabadora, à uma temperatura em nenhuma hipótese inferior a 125 °C no momento da sua aplicação. Depois de aplicado, efetuar imediatamente a rolagem através de rolo de pneus até obter-se a compactação ideal. O acabamento final deverá ser executado por rolagem através de rolo vibratório autopropelido de rolo liso. A abertura ao tráfego poderá ser feita após 12 horas do término do trecho em obras ou imediatamente, se assim o Departamento de Obras determinarem. A espessura final da capa de rolamento, após compactação e acabamento final, não deverá ser inferior a 3,00cm.

- – GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Serão em tubo de concreto armado PA-1, com diâmetro variando de 800 a 1000mm

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m ( 90x1,50x2,0)

As valas serão escavadas com retroescavadeira, sendo o seu fundo nivelado e compactado.

Reaterro compactado mecanizado de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m ( 90x1,50x2,0)

Boca de Leão simples tipo PMSP, com grelha

Os poços de visita serão feitos com tijolos maciços pó de mico tipo PMSP, com chaminé em alvenaria diâmetro interno 70 cm

3 – DISPOSITIVO DE LANÇAMENTO - DISSIPADOR.

O dissipador será construído de concreto armado com Fck de 20 Mpa e tijolos maciços pó de mico.

Poloni (S/P), 07 de dezembro de 2017.

Eng. Civil André Viudes Durão

CREA: 5061331131

ART Nº 28027230172877885

ART Nº 92221220070078283